ООО «АЛТЕК», Россия, 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котёл, Промузел, площадка Транспортная, проезд Ш-3, № 16 А, строение 1. Тел/Факс: (4725) 46 95 65

Требования,

предъявляемые к алюминиевому лому согласно ГОСТ Р 54564-2011

- Лом и кусковые отходы алюминия не должны быть засорены другими металла и сплавами, масляной краской, смолой, нефтепродуктами, строительным мусором, полимерными материалами, влагой, льдом, снегом.

- Содержание алюминия в ломе должно быть не менее 96 %.

- Размеры кусков должны быть не более 1500*1500*1000 мм, профиль не должен превышать длину 1500 мм.

- Размеры пакетов не более 500*500*700 мм.

- Кабельный лом должен быть освобожден от изоляции, упакован в связки, бухты, стопки или пакеты.

- Лом и кусковые отходы алюминия не должны иметь радиоактивность.

- Лом и кусковые отходы алюминия не должны содержать взрывоопасных предметов.

- Степень загрязнения лома и кусковых отходов алюминия вредными веществами не должна превышать ПДК, установленных ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 2874.

- Лом и кусковые отходы алюминия должны быть следующих марок: А999, А99, А995, А97, А95, А85, А8, А5, А5Е, А0, АДоч, АДч, АД000, АД00, АД0, АД0Е, АД1, АД31, АА6063, АА6060.

- Транспортные средства для транспортировки лома, должны обеспечивать боковую разгрузку, при длине кузова более 3,2 м и верхнюю, если лом находится в «Биг-Бэге». Не допустима задняя выгрузка крупногабаритного лома.

- Металл должен быть отсортирован по группам: АД; пищевой; электротехнический,  при пересортице дополнительные затраты по выгрузке ложатся на поставщиков ломов.

С уважением,

Генеральный директор ООО «АЛТЕК»                                  Е.Г.Щербина