|  |
| --- |
| ООО «АЛТЕК», Россия, 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котёл, Промузел, площадка Транспортная, проезд Ш-3, № 16 А, строение 1.  **Тел/Факс:** (4725) 46 95 65, 46 93 79.  **E-mail**: [info@altek.su](mailto:info@altek.su); **Сайт**: http://altek.su  **ИНН**:3128049887;**КПП**:312801001;**БИК**:041424756;**ОГРН**: 1053109230976;**ОКВЭД** 25.61; **ОКПО** 71465205; **ОКФС** 16  **Р/С**: 40702810100010001885;**Корр. Счёт**:30101810600000000756  **Банк**: Белгородский филиал, АО Банк «Национальный Стандарт» |



**Процент засора на поставляемое сырье**

**ГРУППА 1-1.Эл,/тех. (брикет и россыпь)**

1. Провода – брикет0,3% при отсутствии посторонних металлических включений в виде шпилек, болтов, саморезов, навесов и вставок, медных предметов в том числе медной проволоки ит.д. (засор по факту), россыпь (от 0,5% до 2%),в масле (от 0,5%)
2. Бочка (засор по факту)(в краске, смоле и т.д. от 0,5%)
3. Фляга (от 40 л) без включений (0,3%)
4. А-5 брикет, лист ( засор по факту)
5. Шина (краска от 0,5%).
6. Ежи – (3-16%.)
7. Оплетка -поставка по согласованию
8. Офсет (16%)
9. Иное сырье, подходящее по хим. анализу (засор по факту).

**ГРУППА 1-2. Пищ.**

1. Посуда чистая-брикет1% при отсутствии посторонних металлических включений в виде шпилек, болтов, саморезов, навесов и вставок, медных предметов, в том числе медной проволоки ит.д. (засор по факту), алюминиевая, засоренная пластмассовыми отходами, деревянными, металлическими деталями и т.д. (от 1%).
2. Тефлон - не принимаем.

**ГРУППА 2-2. АД (брикет россыпь)**

1. Чистый - брикет 0,1% при отсутствии посторонних металлических включений в виде шпилек, болтов, саморезов, навесов и вставок, медных предметов в том числе медной проволоки ит.д. (засор по факту), с металлическими включениями ( от 1%)
2. Термо – вставка (не принимаем), пленка зашитая (от 1%) – по согласованию.
3. С утеплителем – не принимаем.
4. Крашенный(от 1,5%)
5. Габарит АД россыпь до 1,5м (свыше наша переработка 3,5%)
6. Иное сырье, подходящее по хим. анализу, (засор по факту)
7. В биг- бэгах, однородное сырье(меньше 0,5 метров от 1%)
8. Опалубка – 1-10% (свыше возврат)
9. **Россыпь – не принимаем**
10. Шина (от 0,5%)

**ГРУППА 3. поставка по согласованию**

1.AMr (до 1%)

2.АМц (до 1%)

**Сырье с большим засором, негабарит подлежит возврату**

**В случае возврата – хранения не более 14 дней, свыше сырье переходит**

**в собственность предприятия.**